附件:

# 江苏省节能建筑常用材料

# 热物理性能参数表

# （试行）

### 一、常用墙体材料

| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘土多孔砖 KP1-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 |  |
| 2 | 粘土多孔砖 KM1-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 |  |
| 3 | 灰砂砖240 | 1900 | 1.10 | 12.72 |  |
| 4 | 炉渣砖240 | 1700 | 0.81 | 10.43 |  |
| 5 | 煤矸石烧结砖 | 1700 | 0.63 | 9.05 |  |
| 6 | 煤矸石多孔砖 | 1400 | 0.54 | 7.60 |  |
| 7 | 粉煤灰烧结砖 | 1600 | 0.50 | 7.82 |  |
| 8 | 粉煤灰蒸养砖 | 1600 | 0.62 | 8.71 |  |
| 9 | 混凝土双排孔砌块190 | 1300 | 0.68 | 6.00 |  |
| 10 | 混凝土单排孔砌块190 | 1200 | 1.02 | 5.88 |  |
| 11 | 混凝土多孔砖 （240×115×90） | 1500 | 0.80 | 8.78 |  |
| 12 | 混凝土多孔砖 （240×190×90） | 1500 | 0.86 | 8.75 |  |
| 13 | 混凝土砌块内填膨胀珍珠岩（单排孔） | 1300 | 0.33 | 1.28 |  |
| 14 | 煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩 | 1300 | 0.27 | 3.25 |  |
| 15 | ALC加气混凝土砌块 | 500 | 0.20 | 3.60 | 用于墙体修正系数1.35； 用于屋面修正系数1.45； |
| 16 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | 700 | 0.22 | 3.59 | 用于墙体修正系数1.35； 用于屋面修正系数1.45； |
| 17 | 烧结淤泥普通砖 | 1700 | 0.50 | 7.82 | 修正系数1.15 |
| 18 | 烧结淤泥多孔砖 | 1300 | 0.48 | 6.74 | 修正系数1.15 |
| 19 | 页岩模数烧结砖 | 1300 | 0.45 | 6.60 | 修正系数1.15 |

### 二、常用保温材料

| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 水泥基复合保温砂浆 (W型) | 400 | 0.08 | 1.56 | 用于屋面修正系数1.30； 用于墙体修正系数1.25； |
| 21 | 水泥基复合保温砂浆 (L型) | 250 | 0.06 | 1.07 | 用于屋面修正系数1.35；用于墙体修正系数1.25； |
| 22 | 水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 | 450 | 0.085 | 1.80 | 适用于内保温 |
| 23 | 粉刷石膏保温砂浆 | 500 | 0.085 | 4.00 | 适用于内保温 |
| 24 | 挤塑聚苯板(XPS) | 25～35 | 0.03 | 0.54 | 用于屋面修正系数1.25；用于墙体修正系数1.15； |
| 25 | 模塑聚苯板(EPS) | 18～22 | 0.041 | 0.36 | 用于墙体修正系数1.20； |
| 26 | 聚氨酯(外墙外保温) | 30 | 0.024 | 0.36 | 用于墙体修正系数1.20； |
| 27 | 聚氨酯(屋面保温) | 35～50 | 0.024 | 0.54 | 用于屋面修正系数1.35； |

### 注：保温装饰板根据所选保温材料不同，选用相应的热工性能参数及修正系数。

### 三、混凝土

| 3.1普通混凝土 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 28 | 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.06 | 修正系数1.00； |
| 3.2轻骨料混凝土 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 29 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1700) | 1700 | 1 | 11.39 | 修正系数1.00； |
| 30 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 1500 | 0.76 | 9.33 | 修正系数1.00； |
| 31 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 1300 | 0.56 | 7.46 | 修正系数1.00； |
| 32 | 粉煤灰陶粒混凝土 (ρ=1700) | 1700 | 0.95 | 11.11 | 修正系数1.00； |
| 33 | 粉煤灰陶粒混凝土 (ρ=1500) | 1500 | 0.7 | 8.95 | 修正系数1.00； |
| 34 | 粉煤灰陶粒混凝土 (ρ=1300) | 1300 | 0.57 | 7.52 | 修正系数1.00； |
| 35 | 粉煤灰陶粒混凝土 (ρ=1100) | 1100 | 0.44 | 6.08 | 修正系数1.00； |
| 36 | 粘土陶粒混凝土 (ρ=1600) | 1600 | 0.84 | 10.13 | 修正系数1.00； |
| 37 | 粘土陶粒混凝土 (ρ=1400) | 1400 | 0.7 | 8.65 | 修正系数1.00； |
| 38 | 粘土陶粒混凝土 (ρ=1200) | 1200 | 0.53 | 6.97 | 修正系数1.00； |
| 39 | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 | 1300 | 0.52 | 6.94 | 修正系数1.00； |
| 40 | 页岩陶粒混凝土 (ρ=1500) | 1500 | 0.77 | 9.39 | 修正系数1.00； |
| 41 | 页岩陶粒混凝土 (ρ=1300) | 1300 | 0.63 | 7.91 | 修正系数1.00； |
| 42 | 页岩陶粒混凝土 (ρ=1100) | 1100 | 0.5 | 6.48 | 修正系数1.00； |
| 43 | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.34 | 修正系数1.00； |
| 44 | 浮石混凝土(ρ=1500) (水泥焦渣) | 1500 | 0.67 | 8.76 | 修正系数1.00； |
| 45 | 浮石混凝土(ρ=1300) (水泥焦渣) | 1300 | 0.53 | 7.25 | 修正系数1.00； |
| 46 | 浮石混凝土(ρ=1100) (水泥焦渣) | 1100 | 0.42 | 5.94 | 修正系数1.00； |
| 3.3轻质混凝土 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 47 | 泡沫混凝土(ρ=700) | 700 | 0.22 | 3.59 | 用于屋面修正系数1.50； |
| 48 | 泡沫混凝土(ρ=500) | 500 | 0.19 | 2.69 | 用于屋面修正系数1.50； |

### 四、粉刷砂浆

| 4.1砂浆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 49 | 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.31 | 修正系数1.00； |
| 50 | 混合砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.63 | 修正系数1.00； |
| 51 | 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 9.95 | 修正系数1.00； |
| 52 | 石灰石膏砂浆 | 1500 | 0.76 | 9.33 | 修正系数1.00； |

### 五、热绝缘材料

| 5.1纤维材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 53 | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 (ρ=80以下) | 80 | 0.05 | 0.60 | 修正系数1.20； |
| 54 | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 (ρ=80-200) | 140 | 0.045 | 0.75 | 修正系数1.20； |
| 55 | 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 (ρ=70以下) | 70 | 0.05 | 0.58 | 修正系数1.20； |
| 56 | 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 (ρ=70-200) | 135 | 0.045 | 0.77 | 修正系数1.20； |
| 57 | 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70以下) | 70 | 0.05 | 0.46 | 修正系数1.20； |
| 58 | 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70-120) | 95 | 0.045 | 0.51 | 修正系数1.20； |
| 59 | 麻刀 | 150 | 0.07 | 1.27 | 修正系数1.20； |

### 六、木材、建筑板材

| 6.1木材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 60 | 橡木、枫树 （热流方向垂直木纹） | 700 | 0.17 | 4.66 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 61 | 橡木、枫树 （热流方向顺木纹） | 700 | 0.35 | 6.69 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 62 | 松、木、云杉 （热流方向垂直木纹） | 500 | 0.14 | 3.56 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 63 | 松、木、云杉 （热流方向顺木纹） | 500 | 0.29 | 5.15 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 6.2建筑板材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 64 | 胶合板 | 600 | 0.17 | 4.32 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 65 | 软木板(ρ=300) | 300 | 0.093 | 1.96 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 66 | 软木板(ρ=150) | 150 | 0.058 | 1.09 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 67 | 纤维板(ρ=1000) | 1000 | 0.34 | 7.88 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 68 | 纤维板(ρ=600) | 600 | 0.23 | 5.02 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四； |
| 69 | 石棉水泥板 | 1800 | 0.52 | 8.45 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 70 | 石棉水泥隔热板 | 500 | 0.16 | 2.47 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 71 | 石膏板 | 1050 | 0.33 | 5.14 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 72 | 水泥刨花板(ρ=1000) | 1000 | 0.34 | 7.05 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 73 | 水泥刨花板(ρ=700) | 700 | 0.19 | 4.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 74 | 稻草板 | 300 | 0.13 | 2.18 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 75 | 木屑板 | 200 | 0.065 | 1.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |

### 七、松散材料

| 7.1无机材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 76 | 锅炉渣 | 1000 | 0.29 | 4.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 77 | 粉煤灰 | 1000 | 0.23 | 3.92 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 78 | 高炉炉渣 | 900 | 0.26 | 3.96 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 79 | 浮石、凝灰岩 | 600 | 0.23 | 3.04 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 80 | 膨胀蛭石(ρ=300) | 300 | 0.14 | 1.79 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 81 | 膨胀蛭石(ρ=200) | 200 | 0.1 | 1.24 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 82 | 硅藻土 | 200 | 0.076 | 1.01 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 83 | 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 120 | 0.07 | 0.85 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 84 | 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 80 | 0.058 | 0.63 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 7.2有机材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
| 85 | 木屑 | 250 | 0.093 | 1.84 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 86 | 稻壳 | 120 | 0.06 | 1.03 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 87 | 干草 | 100 | 0.047 | 0.83 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |

### 八、其他材料

| 8.1土壤 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |  |
| 88 | 夯实粘土(ρ=2000) | 2000 | 1.16 | 13.05 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 89 | 夯实粘土(ρ=1800) | 1800 | 0.93 | 11.09 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 90 | 加草粘土(ρ=1600) | 1600 | 0.76 | 9.45 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 91 | 加草粘土(ρ=1400) | 1400 | 0.58 | 7.72 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 92 | 轻质粘土 | 1200 | 0.47 | 6.44 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 93 | 建筑用砂 | 1600 | 0.58 | 8.26 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |  |
| 8.2石材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |  | 备注 |
| 94 | 花岗岩、玄武岩 | 2800 | 3.49 | 25.57 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 95 | 大理石 | 2800 | 2.91 | 23.35 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 96 | 砾石、石灰岩 | 2400 | 2.04 | 18.10 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 97 | 石灰石 | 2000 | 1.16 | 12.46 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 8.3卷材、沥青材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |  | 备注 |
| 98 | 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 | 3.30 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 99 | 沥青混凝土 | 2100 | 1.05 | 16.41 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 100 | 石油沥青(ρ=1400) | 1400 | 0.27 | 6.80 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 101 | 石油沥青(ρ=1050) | 1050 | 0.17 | 4.67 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 8.4玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |  | 备注 |
| 102 | 平板玻璃 | 2500 | 0.76 | 10.77 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 103 | 玻璃钢 | 1800 | 0.52 | 9.26 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 8.5金属 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |  | 备注 |
| 104 | 紫铜 | 8500 | 407 | 325.06 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 105 | 青铜 | 8000 | 64 | 118.950 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 106 | 建筑钢材 | 7850 | 58.2 | 126.28 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 107 | 铝 | 2700 | 203 | 191.50 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |
| 108 | 铸铁 | 7250 | 49.9 | 112.38 |  | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ； |

### 九、窗的传热系数

| 窗框材质 | 窗户类型 | 空气层厚度（mm） | 窗框窗洞 面积比（%） | 传热系数 K(W/m2.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢 、 铝 | 单框 单层玻璃 | — | 15~20 | 6.4 |
|  | 单框 中空玻璃 | 9 |  | 3.9 |
|  |  | 12 |  | 3.7 |
|  |  | 16 |  | 3.6 |
|  | 单框 中空Low-E玻璃 | 9 |  | 3.4 |
|  |  | 12 |  | 3.2 |
|  |  | 16 |  | 3.0 |
|  | 单框断热桥 中空玻璃 | 9 |  | 3.5 |
|  |  | 12 |  | 3.2~3.4 |
|  |  | 16 |  | 3.0~3.2 |
|  | 单框断热桥 中空Low-E玻璃 | 9 |  | 2.9 |
|  |  | 12 |  | 2.4~2.7 |
|  |  | 16 |  | 2.2~2.5 |
| 塑 料 、 木 | 单框 单层玻璃 | — | 25~30 | 4.7 |
|  | 单框 中空玻璃 | 9 |  | 3.0 |
|  |  | 12 |  | 2.5~2.8 |
|  |  | 16 |  | 2.3~2.6 |
|  | 单框 中空Low-E玻璃 | 9 |  | 2.3 |
|  |  | 12 |  | 1.9~2.1 |
|  |  | 16 |  | 1.7~1.9 |

注：1.本表中的窗户包括一般窗户、天窗和门上部带玻璃部分。

2.阳台门下部门肚板部位的传热系数，当下部不作保温处理时，应按表中值采用；当作保温处理时，应按计算确定。

3.本表中未包括的新型窗户，其传热系数应按测定值采用。

4.贴Low-E膜的玻璃等效Low-E玻璃。

5.双层窗传热阻=组成该双层窗的两樘单层窗的传热阻之和+0.07。